ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ	
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝ. ΦΥΛ.-ΠΙΣΤ.	
1	Κράμα αλουμινίου	AlMgSi 0,5 F22, DIN 172			
2	Ηλεκτροστατική βαφή	Σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα QUALICOAT			
3	Ανοχές διαστάσεων	EN 12020-2			
5	Ελάχιστο πάχος προφίλ 	1,5 mm			
4	Πάχος υαλοπίνακα 	17-50mm			
5	Θερμοδιακοπή 	≥ 24mm (PA 6.6, 25%GF)			
9	Αεροπερατότητα 	Τουλάχιστον Class 4 (EN 1026:2000 / EN 12207:2000)			
10	Υδατοστεγανότητα	Τουλάχιστον Class 9A (EN 1027:2000 / EN 12208:2000)			
11	Αντοχή σε ανεμοπίεση	Class C4 (EN 12211:2000 / EN 12210:2000)			
12	Συντελεστής θερμοπερατότητας Uf  κουφώματος συνολικά κατά ΚΕΝΑΚ	≤ 3,19 W/(m2 K) (EN 10077-2:2003-10)			
13	Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 9001	Βιομηχανική μονάδα παραγωγής προφίλ αλουμινίου			
14	Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 14001	Βιομηχανική μονάδα  παραγωγής προφίλ αλουμινίου 			
15	Εγγύηση καλής λειτουργίας 	Δύο έτη τουλάχιστον